## Ausschreibungstext für Rohre OD 32 - OD 225 mm (Vollwand)

Wavin TS DOQ® Vollwandrohre mit Schutzeigenschaften, gemäß DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2, nach DIN EN 1555 und unter Beachtung des DIN CERTCO Zertifizierungsprogramms ZP 14.23.39.

TS DOQ® Vollwandrohre bestehen aus dem Werkstoff Eltex Superstress® TUB 124 N 8000 TS DOQ, mit Schutzeigenschaften gegen Rissinitiierung und Punktbelastungen. Das orangegelb eingefärbte TS DOQ® Material und die daraus gefertigten Rohre, erfüllen die Eigenschaften eines PE 100-RC (Resistance to Crack) Werkstoffes, gemäß PAS 1075.

Zum Nachweis höchster Qualitätsanforderungen erfolgt eine zusätzliche dokumentierte Qualitätssicherung mit anhängender Prüfurkunde für die zu liefernden TS DOQ® Rohre. Die PE 100-RC Rohre einer jeden Werkstoffcharge sind auf ihre Werkstoffeigenschaften hin zu überprüfen. Es ist ein FNCT - Wert nachzuweisen, der >=8760 Std., bei 80°C, 4N/mm²; in 2% Arkopal N-100 entspricht. Für jede Werkstoffcharge ist ein Nachweis des FNCT (Full Notch Creep Test) mit einem Prüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 zu erbringen. Das Prüfzeugnis ist vor der Verlegung der Leitung vorzuweisen.

Der Nachweis einer zulässigen äußeren Beschädigung der Rohrwand von bis zu 20% ist mittels einer Prüfung (NPT+) durch ein akkreditiertes Prüfinstitut nachzuweisen. Der Prüfbericht ist dem Angebot beizufügen. Verschweißungen sind uneingeschränkt nach DVS 2207 in den Schmelzindexgruppen 003 bis 010 möglich. Inspektionsfreundliche Rohrinnenoberflächen durch gelborange Farbgebung.

Leistung

Vorbemerkungen für grabenlose- oder sandbettfreie Verlegungen

Die vereinbarte Leistung beinhaltet, Wavin TS DOQ® Gasrohre aus dem Werkstoff PE 100-RC, gefertigt nach DVGW Arbeitsblatt GW 335 A2, zu liefern und grabenlos oder sandbettfrei zu verlegen. Die einschlägigen DVGW Richtlinien gelten uneingeschränkt. Ausgenommen hiervon sind die Bettungskriterien. TS DOQ® Gasrohre können unter Wiederverwendung von Bodenaushub der Bodenklassen 1-7 sandbettfrei verlegt werden.

Fabrikat:			Wavin TS DOQ®

Hersteller:			Wavin GmbH, Industriestr. 20

49767 Twist, Tel. 05939 – 120, Fax. 05936 – 12211

e-mail: info@wavin.de, http://www.wavin.de

Produktbeschreibung:	Liefern von Wavin TS DOQ®, Gasrohren

OD _____________[mm]

Wanddicke s________[mm]

SDR ____________[OD / s]

Zu liefern als Ringbund   ________________[m]

| Wavin TS DOQ® Gasrohr, SDR 11, Ringbund a 100 m liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 10 bar. Sonderlängen erhältlich auf Anfrage | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 x 3,0 mm |  |  |  |
| 40 x 3,7 mm |  |  |  |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Zu liefern als Stangenware ______________[m]

| Wavin TS DOQ® Gasrohr, SDR 11 Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 10 bar. (Sonderlängen auf Anfrage) | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 x 3,0 mm |  |  |  |
| 40 x 3,7 mm |  |  |  |
| 50 x 4,6 mm |  |  |  |
| 63 x 5,8 mm |  |  |  |
| 75 x 6,8 mm |  |  |  |
| 90 x 8,2 mm |  |  |  |
| 110 x 10,0 mm |  |  |  |
| 125 x 11,4 mm |  |  |  |
| 160 x 14,6 mm |  |  |  |
| 180 x 16,4 mm |  |  |  |
| 225 x 20,5 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |
| Wavin TSDOQ Gasrohr, SDR 17, Baulänge 12 m, liefern und fachgerecht nach einschlägigen Verlegerichtlinien verlegen, 4 bar. (Sonderlängen 6- bzw. 20 m / größere Nennweiten auf Anfrage) * Sonderlängen erhältlich auf Anfrage |  |  |  |
| 225 x 13,4 mm |  |  |  |
| Summe: |  |  |  |

Bögen

Wavin Universalbögen, PE 100-RC, OD 90 – OD 250 mm, Farbe schwarz, sind im Biegeradius 1.5 x d und mit Abwinkelungen 11°, 22°, 30°, 45° und 90° erhältlich. Wavin TS DOQ® Bögen, OD 90 - OD 450 mm, sind im Biegeradius 1,5 x D, 11°, 22°, 30°, 45°, 60°,90° erhältlich.